Sports´ line 12 (10%ig) mit Golfsand

Vulkanisches geschäumtes Silikat mit hoher mechanischer Festigkeit, extrem wasser- und nährstoffspeichernd. Dient als Rasentragschicht-mischung  für Abschläge und Greens. Auch zur Einbringung in fertige Greens und Tees nach der Airifizierung bestens geeignet.

Wichtige Kennwerte:

PH-Wert  			-	5,2

Kalkgehalt			-	0,2 Gew.%

Wasserdurchläßigkeit:	5,178 mm/s

Wasserkapazität:		45,3 Vol%

Korngröße:				0,1 - 1 mm

Hydrolith entspricht nach einem Prüfzeugnis des Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Münster, Deutschland, hinsichtlich der Wasserdurchläßigkeit u. der Boden-reaktion den von der FLL-Richtlinie “Bau von Golfplätzen” zugrundege-legten Anforderungen für Grüns und Abschläge. Die Wasserkapazität liegt viel höher als bei vergleichbaren herkömmlichen Fertig-Rasentragschicht-mischungen.

Wir empfehlen während der Vegetationszeit:

auf Greens:  2  kg/m2 Hydrolith in Airifizierungslöcher einzukehren